## Slide 1: MEG-II実験に向けたMPPC読み出し液体キセノン検出器の研究開発
金子大輔、他MEGコラボレーション

## Slide 2: MEG-II実験の液体キセノンγ線検出器
MPPC
PMT
γ-ray
Upgraded
CG image
Present
PMT
γ線の入射面のPMTをMPPCに交換
175nmの波長に感度
1チャンネルで12×12 mm2 の面積
約4000個
このようなセンサーはまだ市販されていない.
浜松ホトニクス社と協力して開発している.

## Slide 3: 検出器の性能改善
σup
2.4%
↓
1.1%
σup
1.7%
↓
1.0%
depth ＜ 2cm
40 % of events
depth ≧ 2cm
60 % of events
Present
Upgraded
Present
Upgraded
↑ エネルギー分解能の比較
位置分解能の比較 →
検出効率の改善は約10%

## Slide 4: 専用MPPCの開発
全部並列
4分割
2分割
これまでの日本物理学会発表
…
2012 秋
: VUV有感MPPCの試作試験
◎ LXeに対し実用的なPDE
2013 春
: 初の12mm角かつVUV有感型
◎ 設計の寸法で1光電子弁別可能
△ 12mm角だと波形がなまる
(τ~200ns)
2013 秋
: 結晶を分割・直列(Hybrid)接続
することで波形の改善
◎ 12mm角でも τ<50ns
Chart: Over Voltage [V]
| 1.2082355537941467 | 1.6082355537941453 | 2.0082355537941439 | 2.4082355537941424 | 2.8082355537941481
type-I | 0.045788 | 0.054277 | 0.06269 | 0.069034 | 0.078439
3x3 ㎟ (12年5月) | 0.073858 | 0.099506 | 0.11865 | 0.12084
12x12 ㎟ (12年12月) | 0.17163
12x12 ㎟ (13年2月) | 0.15566 | 0.16904
pedestal
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e. …
12mm
12mm
高レート環境での使用は？
新MPPCでVUV有感型では感度が下がっていた。
全部並列
4分割
2分割

## Slide 5: 新世代型MPPCの真空紫外線感度
α線源241Am
MPPC
反射防止筒
旧世代 VUV有感
PDE 17% 確認済み
α線イベントで計測される光電子数を用いてPDEを求める。
クロストーク・アフターパルスによる寄与は別に測定し、取り除く。
液体キセノン
3mm、50µm pixel
I型の問題を改善したサンプルを作成、PDEの測定を行った。
2.5cm
G型
新世代VUV有感
表面にVUVを吸収する層ができていてPDE低い
各2個
表面の処理の違い
L型はI型と同等品
I型
J・K・L型
アフターパルス抑制機構

## Slide 6: ゲイン
ゲインは各素子とも3x3mm2,50µmピッチのMPPCの典型的な値に揃っている。キャパシタンスは約85[fF]
Chart: Over Voltage
| 2 | 2.5 | 3
J-1 | 1089375 | 1358291.6667 | 1616702.381
J-2 | 1082988.0952 | 1346571.4286 | 1614630.9524
K-1 | 1105428.5714 | 1378595.2381 | 1634791.6667
K-2 | 1054779.7619 | 1322773.8095 | 1567136.9048
L-1 | 1034779.7619 | 1295089.2857 | 1566910.7143
L-2 | 1111000 | 1375416.6667 | 1643958.3333
G-C | 566600 | 737291.6667 | 908077.381
I-2 | 1078886.9048 | 1345041.6667 | 1631410.7143

## Slide 7: クロストーク・アフターパルス
Raw waveform
Filtered waveform
peak 1
peak 2
peak 3
アフターパルスの確率が他の浜松製新MPPCと同様抑えられている。
最終量産型にはクロストーク抑制の仕様も追加する予定。
LEDを用いて、クロストークとアフターパルスの確率を求める。
これらの寄与で信号が増幅される比率でPDEを補正する。
↑波形からパルスの時間と高さを求める
Chart: Over Voltage
| 0.98042213831534752 | 1.4804221383153475 | 1.9804221383153475 | 2.4804221383153475 | 2.9804221383153475 | 3.4804221383153475 | 3.9804221383153475 | 4.4804221383153475
CT only | 0.14959 | 0.23933 | 0.33398 | 0.42262 | 0.49749 | 0.54622 | 0.56949
AP only | 0.041183 | 0.061776 | 0.086369 | 0.12586 | 0.19226 | 0.27048 | 0.34898
CT+AP | 0.18461 | 0.28632 | 0.39151 | 0.49529 | 0.59411 | 0.66895 | 0.71973
CT+AP (old type) | 0.1028 | 0.16956 | 0.3252 | 0.43614
クロストーク
アフターパルス
クロストーク+
アフターパルス
クロストーク+
アフターパルス
G型
K型

## Slide 8: PDE
Chart: Over Voltage [V]
| 2 | 2.5 | 3
J-1 | 0.12497 | 0.13576 | 0.1477
J-2 | 0.10664 | 0.11705 | 0.12935
K-1 | 0.15205 | 0.16517 | 0.17903
K-2 | 0.12992 | 0.13928 | 0.1537
L-1 | 0.075522 | 0.082368 | 0.090444
L-2 | 0.079021 | 0.084688 | 0.094381
G-C | 0.13467 | 0.14678
I-2 | 0.062425 | 0.069091 | 0.076409
PDE(光子検出効率)はK型が最も高く、J型が次ぐ。L型はI型と変わらない。
J-1・J-2とK-1・K-2の差は測定時の誤差と見られる。
プロトタイプ用の600個はK型と同様のプロセスで生産する。

## Slide 9: センサーのレート耐性
hybrid接続例 :
4分割の場合
増幅器
電源
液体キセノン検出器では低温のためダークノイズは少ない。ビームに起因するバックグラウンドのシンチレーション光が支配的。
シミュレーションの予想では平均すると1チャンネルに
約200kHz、10光電子のバックグラウンド。
BG光で2～3µAの電流が予想される。
10 kΩ
10nF
MPPC
電圧降下で信号が減少する、どの程度か？
高レートで波形が変化しないか？
3.6kΩ

## Slide 10: バックグラウンド光の影響
ハイブリッド接続では、抵抗が余分に入っているため、単純な直列に比べ電圧降下が大きい。
LXe温度での傾きは0.8%/µA 。
（11kΩの抵抗に相当）
一方、波形の変化はほとんど無い
↓
Chart: Current [µA]
| 19.600000000000001 | 22.7 | 27.2 | 33.4 | 40.799999999999997
 | 8.7006 | 8.6745 | 8.576 | 9.1025 | 9.0822
 | 38.857 | 38.5977 | 38.7892 | 38.3571 | 38.6057
MEG-II
nominal beam
↑
電流に対する信号電荷の変化
Chart: Current [uA]
| 16.600000000000001 | 17 | 17.5 | 17.899999999999999 | 18.3 | 16.5 | 18.399999999999999 | 20.399999999999999 | 22.2 | 23.5 | 16.5 | 22.1 | 27.2 | 31.3
hybrid | 1 | 0.9911 | 0.97918 | 0.97349 | 0.96806 | 1 | 0.96654 | 0.94329 | 0.91503 | 0.90269 | 1 | 0.92556 | 0.86308 | 0.81485
single 6mm | 1 | 0.98246 | 0.95173 | 0.94476 | 0.91341
simple series | 1 | 0.9977 | 0.9889 | 0.98396 | 0.97345
hybrid LXe | 1 | 0.9891 | 0.98103 | 0.96956 | 0.96601 | 0.95446 | 0.94172 | 0.92704 | 0.91564

## Slide 11: 対策
ビームが10%変動すると、0.2～0.3%スケールが変動することになる。
分解能に比べて無視できるが、ビーム強度が不安定になるとさらに大きくなる可能性もある。
・抵抗RHを小さくする
  - バイアス線のインピーダンスが低下して、測定できる電荷が下がる。
    1kΩまで下げても、電荷の減少は軽微。
  - 電源ラインの抵抗も小さくする必要
  - 同時にCHは大きく する(10→22nF)
・電源をモニターして
バイアス電圧を補正する(予備)
  - 動作は確認済。
Chart: Current [µA]
| 16.8 | 30.2 | 41 | 48.6 | 56.3
RH10kΩ, total 8.6kΩ | 1 | 0.8266 | 0.70768 | 0.6379 | 0.57258
RH3.3kΩ, total 5.3kΩ | 1 | 0.90246 | 0.82143 | 0.79091 | 0.73831
考えられる対策
Chart: Hybrid Resistance [kΩ]
| 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
10n | 1.0055 | 1.0049 | 1.003 | 1 | 0.99407 | 0.97713 | 0.95143 | 0.90849 | 0.82393 | 0.75311
22n | 1.0679 | 1.0673 | 1.0654 | 1.0623 | 1.0562 | 1.0387 | 1.0119 | 0.96616 | 0.87123 | 0.78258
SPICE
simulation
CH 22nF
CH 10nF

## Slide 12: 今後の計画
プロトタイプ用の600個の量産が
ちょうど終わったところ（昨日出荷された！）
600個を常温で大量検査
うちいくつかを液体キセノン中で詳細に試験
プロトタイプ試験の準備
プロトタイプでビーム試験
実機建造
コミッショニング
MEG-II 物理run
現在
2014 春-夏
2014 夏-秋
2014 冬
2015
2016 ～
実機の設計
試作試験
部品の製造

## Slide 13: まとめ
MEG-II実験に向けて液体キセノン検出器の開発を行っている。
液体キセノン用のMPPCの感度について
  浜松の新世代型MPPCの技術で真空紫外線感度の高いものが完成した。
  最も感度の高い方式で600個の量産を行った。
センサーのレート耐性ついて
  大電流による電圧降下で、信号が小さくなる。波形には影響しない。
  影響は深刻ではなく、軽減することが可能。
今後
  まもなくプロトタイプ用MPPCの試験。
  今年中にプロトタイプ製造、ビーム試験を予定している。

## Slide 14
終了

## Slide 15: Waveform
No significant difference is seen in different samples.
1401J-1
59.2V
1401J-1
60.2V
Vov [V] | 2.0 | 2.5 | 3.0
Rise time [ns] | 0.67 | 0.63 | 0.60
Fall time [ns] | 25.5 | 25.6 | 25.6
Result of waveform fitting
for J-1 type sample

## Slide 16: Adhesive Test Samples
ceramic
quartz
Current Design of MPPC
GRUED
Quartz window is going to be glued on ceramic base.
・Stability against thermal cycle
・Contamination to LXe
are OK?
3 types (×2 each) of samples were produced.
・Silicone type A
・Silicone type B
・Conductive epoxy

## Slide 17: 検出器の設計
MPPC取付基板の設計、PSIの技術者との協力による。
基板を検出器に取り付ける方式についても検討中。

## Slide 18: How current flows
I s
Ra
Rs
ΔV = I s ( Ra + Rs )
I s
I s
I s
Σ(ΔV )
= I s ( Ra + 4Rs )
ΔV
= I s ( Ra/4 +Rs )
4I s
ΔV
= 4I sRa + I s(Rs +Rh)
= 4I s(Ra + (Rs +Rh) / 4)

## Slide 19: Time dependent voltage drop 1
In order to see the time-dependent effect, we used correlated LED1 & LED2 with different delay time.
0 ns
200 ns
800 ns
Black : raw data
Red : LED2 template
Blue : Extracted LED1

## Slide 20: 測定方法
waveform
digitizer
function
generator 1
function
generator 2
trigger
LED 1 main
LED 2 BG
MPPC
別々のファンクションジェネレーターで2つのLEDを発光させる。一方を測定用のメイン、もう一方をバックグラウンド用とする。
トリガーはメインの発光と同期した信号を用いる。それぞれのファンクジョンジェネレーターのタイミングは非同期。
メインLEDパルスの電荷量を、BG光の強度、頻度を変えながら測定した。
Non UV sensitive,
4 × 6mm × 6mm MPPC
LED

## Slide 21: MPPC model & parameters
Understanding of inside circuit parameter is needed to simulate our package design and connection.
Stefan Seifert et al, IEEE transactions on nuclear science
VOL. 56, NO. 6, December 2009
Cq
Cd
Rq
Cg
parasitic
capacitance
pixel (Npix)
p-n junction
Quench
resistance
Circuit parameter measurement with LCR meter (HIOKI 3532-50)
used equations to reconstruct inside parameter from measurement
equivalent circuit model of MPPC

## Slide 22: Results of measurement
Chart: Bias Voltage
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
1sector 10kHz | 0.12285 | 0.13697 | 0.15263 | 0.16849 | 0.20492 | 0.26316 | 0.44843 | 0.57737 | 0.777 | 1.0718 | 1.3605 | 1.7575 | 2.0284 | 2.045 | 2.0877 | 2.1053 | 2.1552 | 2.3419 | 2.6042 | 2.809 | 2.9586 | 3.1056 | 3.125 | 3.1447 | 3.1546
1sector 1MHz | 0.64308 | 0.75614 | 0.91573 | 1.0942 | 1.2739 | 1.4593 | 1.65 | 2.0572 | 2.5388 | 3.1007 | 3.8417 | 4.8495 | 6.8853 | 8.8472 | 9.7717 | 9.9263 | 10.0271 | 10.1102
Chart: Bias Voltage
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
1sector 10kHz | 1098 | 1385 | 1634 | 1870 | 2336 | 2879 | 4290 | 5268 | 7100 | 12360 | 31080 | 79700 | 346000 | 950000 | 3600000 | 13000000 | 20000000 | 30000000 | 40000000
1sector 1MHz | 119 | 177.6 | 231.2 | 284.8 | 337.3 | 392.7 | 449.5 | 578 | 749.3 | 988.9 | 1462 | 2135 | 3175 | 4245 | 4764 | 4853 | 4910 | 4953
Result of 16 × 3mm, 50um pitch, monolithic array MPPC
Chart: Number of sectors
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Capacitance | 314.5 | 627.8 | 1254 | 2243 | 5041
Resistance | 4.593 | 2.443 | 1.236 | 0.7038 | 0.303
Chart: Frequency [kHz]
| 1000 | 750 | 500 | 250 | 150 | 100
Capacitance | 1.256 | 1.261 | 1.264 | 1.264 | 1.263 | 1.265
Resistance | 1.227 | 2.171 | 4.91 | 20.2 | 56 | 132
1 sector, 1MHz
4 sectors

## Slide 23: Parameter Estimation from Results
Param | Cω | Rω | Cd + Cq | Rq
Value | 1254 pF | 1.236 kΩ | 102 fF | 132 kΩ
Estimated parameters are used in SPICE simulations.
Only Cq (parralel C to quench resistance) shows strange value. I use a value in another paper (2fF).
Cd | Cq | Cg
104 fF | -2 (?) fF | 880 pF
Parameters for 50µm, 6mm square MPPC

## Slide 24: SPICE simulation of a MPPC
Sample
waveform
(Cg = 200p)
100 ns
Simulated waveform is consistent to measurement.
Leading time = 2ns
Falling time = 50 ns
Now extending this to series connection.

## Slide 25: Time dependent voltage drop
1 sec
BG switch on
No significant slow (sec～min scale) response were seen.

## Slide 26: RH by SPICE simulation

## Slide 27: bias voltage correction